## Slide 1: 固体物理基础
黄翊东
—— 考前复习 ——
2020.8.25

## Slide 2
第一章 固体的结合
第二章 固体电子论
第三章 固体的电特性
第四章 固体的磁特性
第五章 晶格振动和固体的热特性
第六章 超导电的基本现象和规律
第七章 电磁场与物质的相互作用
课 程 内 容 安 排

## Slide 4
晶格、布拉菲点阵
原胞、惯用晶胞
晶向、晶面
无序
固体
非晶体
准晶体

## Slide 5
晶体格子（晶格）
晶体结构的表示方法—晶格
为了便于表述晶体内原子的排列规律，可以把原子看成是刚性的小球-原子球，原子球的规则堆积构成了晶体堆积
把原子看成一个位于原子球心位置抽象的几何点（格点），然后用假想的线条将这些格点连接起来，便构成了一个有规律性的格架

## Slide 6
6
单胞（惯用晶胞）是点阵中产生完全平移覆盖，并能体现旋转对称性的常用单元
晶胞——原胞 ——单胞（惯用晶胞）
(Conventional Unit Cell)
  2个格点
  8个格点
  4个格点
  1个格点

## Slide 7
习惯的原胞选取的方式
面心立方
体心立方
原胞中只包含一个格点
原胞体积的求法：可以用惯用晶胞的体积除以所含格点数（因为原胞只含一个格点）

## Slide 8
晶格分为简单晶格和复式晶格两类
简单晶格——布拉菲格子（点阵）
复式晶格——非布拉菲格子（点阵）
晶格所有格点上的原子或原子团的组成、排列、取向都完全相同，则称为简单晶格。简单晶格中格点上全同的原子或原子团称作基元，基元不仅化学性质相同而且在晶格中处于完全相同的地位，假设我们站在一个基元上或另一个基元上将察觉不出任何差别
用一个抽象的数学点来代替基元，则得到与晶体的几何特性相同的无任何物理实质的空间格子，称为布拉菲格子（点阵）
布拉菲点阵 布拉菲格子
简单晶格

## Slide 9
由面心立方单元的中心到顶角引8条对角线，在其中互不相邻的4条对角线的中点，各加一个原子
这每个原子有四个最近邻，正好在一个正四面的顶角位置。
金刚石晶格 (Diamond Structure, DIA)
Si, Ge的晶体构造
钻石结构
两个面心立方的套构结构，沿空间对角线位移1/4长度
III-V,II-Vi族化合物的晶体构造
闪锌结构

## Slide 10
两个面心立方套构形成金刚石结构的过程

## Slide 11
两个面心立方套构形成金刚石结构的过程
两个面心立方沿空间对角线位移1/4对角线长度

## Slide 12
非布拉菲格子-复式晶格
每一种等价基元形成一个简单晶格
不同等价基元形成的简单晶格是相同的
复式晶格就是由各等价基元组成的晶格相互穿套而成

## Slide 13
晶格、布拉菲点阵
原胞、惯用晶胞
晶向、晶面
无序
固体
非晶体
准晶体

## Slide 14
能态密度
薛定谔方程
电子的波函数y
自由电子 V=0
晶格、布拉菲点阵
原胞、惯用晶胞
晶向、晶面
无序
固体
非晶体
准晶体

## Slide 15: 自由电子模型
15
有：
方程的解为：
(k 为电子波矢)
U0
V为空间体积
其中，A为归一化因子，可由归一化条件确定

## Slide 16
自由电子
自由电子模型
电子质量：
电子的能量：
带电粒子质量小，抛物线形状比较“瘦”，开口小
带电粒子质量大，抛物线形状比较“胖”，开口大

## Slide 17
Lx
Ly
Lz
波函数
周期性边界条件（波恩-卡门条件）
周期性边界条件（波恩-卡门条件）：
i＝x, y, z

## Slide 18
自由电子
周期性边界条件
(波恩-卡门条件)
k 的取值不连续（分立化）
设平行六面体边长 Li ＝Ni ai ， i＝x, y, z
k 取离散值:
li 是整数
对于宏观物体的 Li ＝Niai , 由于Ni很大，k 点分布很密，
可以认为是准连续的
分立的k对应分立的能量——能级

## Slide 19
k 空间的状态密度
波矢k的取值不连续，每一个 k 的取值代表一个量子态，这些量子态在 k 空间中排成一个态空间点阵，每一个量子态在 k 空间中所占的体积:
li 是整数
k 空间点阵密度:
k 标度下的态密度g(k)为:
对于每个 k 态，电子自旋能够取两个可能值

## Slide 20
一个确定的 |k|2 对应一个球形等能面，不同的kx, ky, kz
对应不同的电子状态, 球形等能面对应多个电子的状态
能量标度下的状态密度
能态密度的定义：能量在E→ E +DE 间的状态数目
若DZ表示能态数目，则能态密度函数的定义为：
kz
kx
ky
kxyz
E

## Slide 21
一个确定的 |k|2 对应一个球形等能面，不同的kx , ky , kz
对应不同的电子状态, 球形等能面对应多个电子的状态
kz
kx
ky
kxyz
在能量为E 的球体中，波矢k 允许的取值总数为:
能量标度下的状态密度
单位能量间隔中的状态数？
k 空间的密度×空间的体积=
每一个k 的取值确定一个电子能级，考虑电子自旋，每一个能级可以填充自旋方向相反的两个电子，能量为E的球体中，电子能态总数为：
E

## Slide 22: 能量标度下的状态密度
22
能量标度下的态密度 N(E) ，一般简称态密度
电子的能态密度并不是均匀分布的
电子能量越高，能态密度就越大
二维？
一维？

## Slide 23
能态密度
固体的结合
薛定谔方程
电子的波函数y
自由电子 V=0
孤立原子
两个原子形成分子
成键态-反键态
晶格、布拉菲点阵
原胞、惯用晶胞
晶向、晶面
无序
固体
非晶体
准晶体

## Slide 24
24
结合能
分散的自由原子结合成为晶体的过程中，会有一定的能量W 释放出来，即结合能
原子之所以可以结合成晶体的根本原因，在于原子结合起来之后具有更低的能量，晶体比自由原子组合更稳定
结合能
  内能
  如果以分散原子的状态为能量零点，结合后晶体的内能即-W

## Slide 25
25
系统内能与原子间距
分散原子：
  原子间距很大
  系统内能趋于零
凝聚过程：
  原子间距减小，系统体积减小，系统内能开始逐渐下降
  原子间距r0时，内能达到最小值-W
  原子间距继续减小，系统内能反而增加，而且增长速度很快

## Slide 26
系统内能与原子间距
一般情况下，两个原子的相互作用能为：
处于平衡位置 r0（排斥力=吸引力）时：
其中，a、b 、m、n为大于零的参数，由实验或理论计算来确定

## Slide 27
晶体结合的量子理论 —— 分子轨道法
27
单电子波动方程
  电子为两个原子共有，波函数解称为“分子轨道”
  分子轨道波函数可选择原子波函数的线性组合
求解分子轨道y 很困难，一般采用近似解法，其中最常用的方法是把分子轨道看成是所属原子轨道的线性组合，这种近似的处理方法叫做原子轨道线性组合法
简称为LCAO （Linear Combination of Atomic Orbitals）法

## Slide 28
28
电 离 度
电子在A原子和B原子轨道上的概率PA和PB
电离度：

## Slide 29
29
  fi介于0与1之间时，结合性质为部分离子，
  部分共价。fi 越大，离子性成分越强
电离度
离子键
共价键
B原子的价电子完全转移到A原子，
离子结合
A 和B 原子的价电子均匀分布
两个原子共享所有价电子

## Slide 30
30
以NaCl晶体为例
  Na+和Cl-离子-—点电荷
离子晶体的结合能
R
  单个离子的平均库仑能
同性：
异性：
由于离子间的
库仑作用为两
个离子所共有

## Slide 31: 离子晶体的结合能
31
原胞的平均库仑能
 只跟晶格形式有关，称为马德隆常数
以NaCl晶体为例
  一个原胞中含有1个Na+离子和1个Cl-离子

## Slide 32: 共价结合
32
共价键
A 和B 原子的价电子均匀分布
两个原子共享所有价电子
共价结合的晶体称为共价晶体或同极晶体
晶体
C
Si
Ge
SiC
GaAs
InP
GaN
ZnO
电离度fi
0
0
0
0.177
0.310
0.421
0.500
0.616
共价结合
离子结合

## Slide 33
晶格
能态密度
固体的结合
薛定谔方程
电子的波函数y
自由电子 V=0
孤立原子
两个原子形成分子
成键态-反键态
晶格的周期性
布拉格定律
X线衍射
晶格、布拉菲点阵
原胞、惯用晶胞
晶向、晶面
无序
固体
非晶体
准晶体

## Slide 34
34
  布拉格定律:
对于给定的d 和 ，由布拉格定律就能确定 角，是仅有的能发生X射线衍射的角度。n为衍射级数，级数增加，强度减弱
注意：衍射角为2！
布拉格定律 (Bragg Law)
  将晶体看作一组平行晶面，晶面起反射镜作用
  注意：每个晶面发生极少部分、 微弱的反射
1
1
2
2
  相长干涉条件:
  1 和 2 线光程差为波长的整数倍
n=1,2,3…
q
Notes: 34
这个部分，假设是前提，推导是基础 不讲，公式的解释是重点。费时6分钟。

## Slide 35
35
对于同一个入射波长，不是所有的晶面都能发生衍射
    结构因子
    体心立方“和为偶数”，面心立方“全奇全偶”
    (这里采用的是密勒指数)
以面心立方为例，（100）和（110）面都不发生衍射
正方体顶角原子所在面之间的相位差是2p，但是与面心原子所在面的相位差为p
消光
出现衍射峰的晶面：
体心立方：
密勒指数 h+k+l =偶数的晶面：110, 200, 112, ...
面心立方：：
密勒指数为全奇全偶的晶面：111, 200, 220, 133, ...
其它晶面由于消光不会出现衍射峰
衍射峰的消光现象
Notes: 35
费时2分钟，重点 波长条件，以及晶格分析，需要更仔细的模型

## Slide 36
晶格
能态密度
固体的结合
薛定谔方程
电子的波函数y
自由电子 V=0
孤立原子
两个原子形成分子
成键态-反键态
晶格的周期性
布拉格定律
X线衍射
倒格空间-
布里渊区
晶格、布拉菲点阵
原胞、惯用晶胞
晶向、晶面
无序
固体
非晶体
准晶体

## Slide 37
频域
w
2w
-w
……
……
t
时域
T
倒格矢的概念
点阵
倒格子
kx
ky
O’
2p/a
x
y
a
b

## Slide 38
频域
w
2w
-w
……
……
t
时域
T
倒格矢的概念
点阵
倒格子
x
y
kx
ky
O’
2p/b
b
a

## Slide 39
频域
w
2w
-w
……
……
t
时域
T
倒格矢的概念
阵面方向
点阵
倒格子
x
y
kx
ky
O’
阵面方向
a
b

## Slide 40
面心立方格子的
第一布里渊区-十四面体
第一布里渊区
第二布里渊区
第三布里渊区
布里渊区
在倒格子空间中，以某倒格点为中心，由中心格点到
相邻格点的连线的垂直平分面所围成的多面体
第一布里渊区为倒格空间的原胞
体心立方格子的
第一布里渊区-十二面体

## Slide 41
晶格
能态密度
固体的结合
薛定谔方程
电子的波函数y
自由电子 V=0
孤立原子
两个原子形成分子
成键态-反键态
晶格的周期性
布拉格定律
X线衍射
布洛赫定理
V 为周期函数
倒格空间-
布里渊区
晶格、布拉菲点阵
原胞、惯用晶胞
晶向、晶面
无序
固体
非晶体
准晶体

## Slide 42
42
实线快变函数
虚线慢变函数
布洛赫函数
在周期性势场中运动的电子波函数具有调幅平面波的形式，调幅因子是与晶格周期性形同的周期函数
布洛赫函数

## Slide 43: 布洛赫定理
43
目的
  描述周期性势场中，电子运动的一般性特点
布洛赫定理
  当势场具有晶格周期性
  波动方程的解具有这样的性质：
当平移晶格矢量Rn时，波函数只增加了位相因子

## Slide 44
晶格
能态密度
固体的结合
薛定谔方程
电子的波函数y
自由电子 V=0
孤立原子
两个原子形成分子
成键态-反键态
晶格的周期性
布拉格定律
X线衍射
紧束缚模型
布洛赫定理
V 为周期函数
倒格空间-
布里渊区
能带理论
晶格、布拉菲点阵
原胞、惯用晶胞
晶向、晶面
无序
固体
非晶体
准晶体
近自由电子近似

## Slide 45
各能带内包含的能级数正好等于晶格原胞数 N,
当N很大时,相应的能级很密集并成为准连续状态,称作能带
零次近似解
E(k)
1
2
3
4
5
0
能隙(禁带)
能带
能带与带隙的概念
因为每个能带的k值范围：
包含的能级数：
k (2p)
是两两简并的

## Slide 46
自由电子
周期性边界条件
波恩-卡门条件
k 取离散值
周期势场
能带与带隙的概念

## Slide 47
47
简并微扰计算
带隙：2|Vn|

## Slide 48
零次近似解
E(k)
1
2
3
4
5
0
能隙(禁带)
能带
能带与带隙的概念 ——扩展布里渊图景
k与k+nG相互作用
k (2p)
倒格矢：

## Slide 49
零次近似解
E(k)
1
2
3
4
k(2p)
0
5
能带
倒格矢：
周期布里渊区图景

## Slide 50
50
k 空间的平移对称性
平面波部分k 平移 ， 对应的波函数：
依然可以有波矢k的平面波分量，其它变化部分均归到
平面波部分的波矢变化，能量变化

## Slide 51
第一布里渊区——简约波矢
零次近似解
第一布里渊区
E(k)
1
2
3
4
k(2p)
0
5
能隙(禁带)
能带
倒格矢：

## Slide 52
晶格
能态密度
固体的结合
薛定谔方程
电子的波函数y
自由电子 V=0
孤立原子
两个原子形成分子
成键态-反键态
晶格的周期性
布拉格定律
X线衍射
紧束缚模型
布洛赫定理
V 为周期函数
近自由电子近似
倒格空间-
布里渊区
能带理论
晶格、布拉菲点阵
原胞、惯用晶胞
晶向、晶面
无序
固体
非晶体
准晶体
有效质量

## Slide 53
有效质量
(1) 质量是标量，而有效质量是张量
对于晶体电子来说，加速度和外力的方向可以是不一致的
(2) 质量常值，而有效质量是变值，而且有正有负
能带底 > 0
能带顶 < 0
有效质量
有效质量m*与电子质量m之间可以有很大的差别，
因为有效质量中实际包含了周期势场的作用

## Slide 54
晶格
能态密度
固体的结合
薛定谔方程
电子的波函数y
自由电子 V=0
孤立原子
两个原子形成分子
成键态-反键态
晶格的周期性
布拉格定律
X线衍射
紧束缚模型
布洛赫定理
V 为周期函数
近自由电子近似
倒格空间-
布里渊区
能带理论
电性质
光性质
磁性质
导体
半导体
超导
电极化
受激辐射
晶格、布拉菲点阵
原胞、惯用晶胞
晶向、晶面
无序
固体
非晶体
准晶体
有效质量

## Slide 55
对于系统的平衡态，费米统计的基本原理归结为一个完全确定的所谓费米统计分布函数：
能量为 E 的本征态
被一个电子占据的几率
费米能级EF
（能量的量纲）
EF由系统中电子总数N决定：
对所有本征态叠加
每一个状态的Ei，有可能是简并的
费米-狄拉克(Fermi－Dirac) 统计

## Slide 56
对于系统的平衡态，费米统计的基本原理归结为一个完全确定的所谓费米统计分布函数：
费米-狄拉克(Fermi－Dirac) 统计

## Slide 57
57
等能面在 k 空间为球面，电子充满了以 kF
为半径的球：
球内包含的状态数：
费米球半径kF ，球的表面为费米面。费米面的定义是k空间占有电子与不占有电子区域的分界面，费米面的能值为费米能量EF0
基态填充-费米球

## Slide 58
58
费米能量 :
费米温度:
费米动量:
几个电子伏特
kB 波尔兹曼常数
在 104K 的量级
基态填充-费米球

## Slide 59
0
1
0.5
本征激发
N型:
(T低)
(T高)
0
1
0.5

## Slide 60
E+
EF
E-
0
1
0.5
本征激发
P型:
(T低)
(T高)
0
1
0.5

## Slide 61: 霍尔电场与霍尔电压
61
稳定状态下，载流子受力平衡：
得到霍尔电压：
  霍尔电场的方向可用以判断导电载流子的类型，
  其数值可用以计算载流子浓度
霍尔系数：
  EHy为 y 方向上的霍尔电场，

## Slide 62: 准费米能级
62
- 热平衡条件下
- 有过剩载流子条件下，少子浓度变化大，
  用准费米能级表征
np ≠ ni2

## Slide 63
63
PN结
扩散电流
漂移电流
PN结

## Slide 64
64
组成异质结之后的能带图
关键：确定能带弯曲的方向和保持能带差不变
nP型异质结

## Slide 65
65
  讨论金属-半导体接触（欧姆接触）的基础
肖特基结
1938年，德国物理学家肖特基（Walter Schottly）发展
了一套理论，以解释金属-半导体结
肖特基二极管——最早的半导体器件
    金属须和裸露的半导体表面轻触而成
    不容易形成，且可靠性差
金属-半导体结在IC电路的实际制作过程中非常重要，
因为其中有成百万、上亿个导线和有源器件的接触点
肖特基势垒（Schottky barrier）（与PN结相似）
欧姆接触 （Ohmic contact） （与电阻相似）
MOS接触 （metal-oxide-semiconductor）

## Slide 66: 金属与半导体的欧姆接触
66
  金属与半导体接触，但不形成肖特基结
  接触电阻很低，双向都形成电流接触
  理想情况下，电流与电压成正比，电压很低
欧姆接触是指金属与半导体的接触，而其接触面的电阻值远小于半导体本身的电阻，不产生明显的附加阻抗，而且不会使半导体内部的平衡载流子浓度发生显著的改变

## Slide 67
晶格
能态密度
固体的结合
薛定谔方程
电子的波函数y
自由电子 V=0
孤立原子
两个原子形成分子
成键态-反键态
晶格的周期性
布拉格定律
X线衍射
紧束缚模型
布洛赫定理
V 为周期函数
近自由电子近似
倒格空间-
布里渊区
能带理论
电性质
光性质
磁性质
导体
半导体
超导
电极化
受激辐射
晶格、布拉菲点阵
原胞、惯用晶胞
晶向、晶面
无序
固体
非晶体
准晶体
晶格的振动
热特性
声子-准粒子
有效质量

## Slide 68
第n个原子受左方
第n-1个原子的作用力为：
第n个原子受右方
第n+1个原子的作用力为：
相邻原子间的作用力为：
一维原子链的振动 ——一维简单晶格运动方程

## Slide 69
若原子的质量为m，则运动方程为：
对晶格中所有的原子都可以列出相似的方程
式中
是第n个原子的平衡位置
它的解是一个简谐振动：
一维原子链的振动—格波
所有原子都以相同的频率w 和相同的振幅A振动，不同原子之间有相位差，相邻原子之间的相位差为aq, 并且当原子间距为2p/q的整数倍时，两原子的振动位移相同

## Slide 70
70
公式与原子号n无关，说明格波解适合所有原子的
运动方程
格波解中频率与波数的关系 (色散关系)
格波解表明所有原子同时做频率为 的波动，
原子间有固定的相位差，相位差为qa
色散关系具有反演对称性和平移对称性：
—— 频率与波矢之间的关系式
根据色散关系，频率 不能大于
Notes: 70

## Slide 71
71
m与M不同时的色散关系
双原子链晶格的色散关系
光学波
声学波
-p/2a
p/2a
Notes: 71

## Slide 72
q接近布里渊区边界(/a)时，频率 趋向于常数
  相邻原子相位相差
  振动相反，类似于布拉格反射，成驻波
  群速度等于0
>>时(长波极限)，q 0，则
  类似于连续介质弹性波
  相速度等于群速度

## Slide 73
若晶体有N个原胞，每个原胞含n个原子，则格波波矢q数目等于N，每个格波波矢q对应n个频率，再考虑三个偏振方向，总的格波数目等于3Nn；
3Nn个格波又可分为3n支，每支含N个格波波矢，构成一条色散关系曲线；
3n支中有3支是声学波，其余3(n-1)支是光学波。
三维晶格的格波

## Slide 74
74
  一个格波对应一种声子
    格波处于(nh+1/2) 本征态，则有nh个动量为hq的声子
晶格振动的量子化—声子
(h =整数)
q的取值：
这里声子数nh对应着格波的振幅。晶格振动的总能量是所有格波能量之和。对于有N个原子的系统，有3N个格波，每个格波又有不同的声子数nh，所以，晶格振动的总能量为：
Notes: 74
对于格波及其对应的简正坐标，我们可以直接过渡到量子理论。因此，格波的能级是量子化的，有零点能，能量单元由频率决定，为ħωq。
我们定义一个声子的概念，即格波的量子单元，因此一个声子的能量是ħωq。一种格波具有一个频率，对应于一种声子，当格波位于第n级本征态的本征能级时，则称格波具有n个声子。
当电子、光子与晶格相互作用时，发生交换能量也是按声子为单元的，比如电子获得一个声子能量，则称吸收一个声子。
利用声子描述晶格振动，可以使表述简化。声子不是真实粒子，但深刻地反映了晶体集体运动状态，声子是一个很重要的概念。
除了有能量，声子还具有准动量，用hq表示，但是准动量不是真实粒子的物理动量，反映的是原子位移坐标的集体运动。

## Slide 75
75
晶格振动的量子化—声子
声子具有粒子性，因而声子和物质相互作用过程中
服从能量和动量守恒定律，就像具有能量
和动量 的粒子一样
  准动量ħq, 非物理动量
但声子不是普通意义下的真实粒子，而是“准粒子 ”。
反映了晶体集体运动状态。
声子是准粒子的另一个表现是系统中声子数目不守恒
即一个振动模式
平均的声子占据数
声子是一种波色子，服从波色-爱因斯坦统计，即具有能量为 的声子的平均数为：
Notes: 75
对于格波及其对应的简正坐标，我们可以直接过渡到量子理论。因此，格波的能级是量子化的，有零点能，能量单元由频率决定，为ħωq。
我们定义一个声子的概念，即格波的量子单元，因此一个声子的能量是ħωq。一种格波具有一个频率，对应于一种声子，当格波位于第n级本征态的本征能级时，则称格波具有n个声子。
当电子、光子与晶格相互作用时，发生交换能量也是按声子为单元的，比如电子获得一个声子能量，则称吸收一个声子。
利用声子描述晶格振动，可以使表述简化。声子不是真实粒子，但深刻地反映了晶体集体运动状态，声子是一个很重要的概念。
除了有能量，声子还具有准动量，用hq表示，但是准动量不是真实粒子的物理动量，反映的是原子位移坐标的集体运动。

## Slide 76: 晶格热容的经典模型
76
每一个简谐振动的平均能量为kBT
固体中含有N个原子，则有3N个简谐振动模
热容是一个跟温度和材料性质无关的常数，即杜隆-珀替定律
经典理论认为：
高温时，经典理论热容与实验结果吻合得很好
低温时，测得热容不再保持常数，而随温度下降，最后趋近于零

## Slide 77: 德拜理论的高、低温极限
77
高温条件下
低温条件下

## Slide 78
晶格
能态密度
固体的结合
薛定谔方程
电子的波函数y
自由电子 V=0
孤立原子
两个原子形成分子
成键态-反键态
晶格的周期性
布拉格定律
X线衍射
紧束缚模型
布洛赫定理
V 为周期函数
近自由电子近似
倒格空间-
布里渊区
能带理论
电性质
光性质
磁性质
导体
半导体
超导
电极化
受激辐射
晶格、布拉菲点阵
原胞、惯用晶胞
晶向、晶面
无序
固体
非晶体
准晶体
晶格的振动
热特性
声子-准粒子
激 元
有效质量

## Slide 79
钋 Po（Polonium）为简单立方结构
讲义勘误

## Slide 80
讲义勘误